CHAPITRE I

lois de comportement

I 	Materiaux rigides parfaitement plastique et élastiques parfaitement plastiques

I.1. 	Notion de seuil de plastification

I.1.1	Courbe contrainte déformation

Lors d'un essai de traction (Figure 1a) la plupart des matériaux présentent un domaine élastique caractérisé par une relation de proportionnalité entre la contrainte et la déformation. Si la contrainte est supprimée le matériau revient à sont état naturel non déformé.

Figure 1 a Déformation d'une éprouvette en traction simple : (A) état non contraint et non déformé ; (C) état déformé au delà de la limite d'élasticité. La déformation totale est la somme de la déformation plastique et de la déformation élastique ; (D) Etat non contraint, mais déformé. La déformation totale est égale à la déformation plastique.

Figure 1 b : Courbe contrainte déformation correspondant à l'expérience montrée Figure 1a. =F/S.

Sur la Figure 1b le point A correspond à l'état non déformé et non contraint ; le point B correspond à la limite d'élasticité. Tout chargement atteignant ce niveau de contrainte conduit à une déformation permanente ou déformation plastique. La contrainte est définie comme le rapport de la force sur la surface actuelle (=F/S). La déformation totale peut être définie comme suit e=ln(LL0). La déformation plastique est donnée par ep=ln(L1L0). La déformation élastique correspond à la partie récupérée lors de la décharge (déformation à l'état C - déformation à l'état D). ee=ln(LL1). Ces définitions respectent la décomposition de la déformation en partie élastique (réversible) et partie plastique (irréversible).

(1)

Dans le cas général d'un chargement tridimensionnel, cette décomposition est généralement admise comme hypothèse.

I.1.2	Valeur de la limite d'élasticité

Le niveau de contrainte observé à la plastification des matériaux métallique y0=Re est de l'ordre de E/500 (E=210 GPa et Re=400MPa pour un acier déformé à température ambiante).

I.1.3	L'expérience de von Karman

Von Karman a déformé des blocs de marbre en compression simple et en compression noyés dans un fluide. Il a constaté que la courbe contrainte déformation n'est pas affectée par la pression du fluide. Sous chargement multiaxial, la contrainte de plastification est indépendante de la pression.

I.2. 	Mécanisme de la déformation plastique

Dans ce cours, nous ne rentrerons pas dans les détails de la physique de la déformation plastique. Généralement, une description purement phénoménologique est suffisante. Cependant, l'interprétation succincte des expériences précédentes, doit nous permettre d'énoncer toutes les règles particulières à respecter un modèle décrivant le comportement d'un matériau en déformation plastique.

Si l'on déforme un monocristal parfait, le niveau de contrainte atteint E/10 (cours de dislocations). E est le module de Young du matériau. La limite d'élasticité réelle beaucoup plus faible dans la plupart des matériaux semble indiquer la présence de défauts dans ces matériaux. Dans un matériau métallique, on observe effectivement des demi plans atomique manquant (dislocations). Pour déformer le matériau suivant la ligne AA' il suffit de rompre quelques liaisons atomiques seulement (Figure 2) au voisinage de la dislocation. La partie supérieure glissera par rapport à la partie inférieure.

Figure 2 : Représentation schématique du mécanisme de déformation (a) d'un monocristal parfait, (b) et © d'un monocristal avec dislocation.

L'expérience de von Karman semble confirmer de façon macroscopique que le matériau se déforme par glissement de plans atomique et que par conséquent la pression n'a pas d'influence sur la plastification du matériau.

La variation de volume due à la déformation plastique est nulle. Lorsque l’on déforme un matériau et que la contrainte est supprimée, il subsiste des déformations résiduelles, mais le volume n’a pas changé.

I.3. 	Critères de plastification de Tresca et de von Mises

I.3.1. 	Critère de Tresca

Tresca a postulé que la plastification apparaît si la contrainte de cisaillement maximale atteint une valeur limite.

Démarche

Nous nous basons sur les résultats de l’essai de traction simple pour fixer la valeur maximale admissible de la contrainte de cisaillement. La valeur maximale admissible de la contrainte de cisaillement est une caractéristique du matériau. Cette valeur ne dépend pas de l’état de contrainte. Pour fixer la valeur maximale admissible de la contrainte de cisaillement, nous nous basons sur les résultats obtenus en traction simple. Une fois cette valeur maximale admissible déterminée, nous appliquerons le critère de Tresca pour des chargements plus complexes.

Traction uniaxiale : contrainte de cisaillement maximale admissible

D'après les résultats de l'essai de traction uniaxiale, nous savons déjà que sous traction pure, la contrainte appliquée est plus petite ou égale à la limite d'élasticité Re. La contrainte de cisaillement maximale vaut la moitié de la contrainte appliquée. Donc, la contrainte de cisaillement  maximale admissible vaut la moitié de la contrainte de traction simple.

(2)

Critère de Tresca en chargement multiaxial

Appliquons maintenant le critère de Tresca à des chargements biaxiaux (Figure 3a). Considérons un disque mince en chargement biaxial (zz=xy=xz=yz=0). Les contraintes xx et yy peuvent varier indépendamment. Nous voudrons connaître le domaine admissible pour ces contraintes. En chargement biaxial, la contrainte de cisaillement maximale est donnée par la différence entre la plus grande contrainte principale et la plus petite contrainte principale. En effet, les figures 3b et 3c rappellent la variation de la contrainte avec l’orientation de la facette par rapport aux directions principales. Donc pour yy =0, xx peut varier entre -Re et +Re. De même pour xx = 0, yy peut varier entre -Re et + Re.

Dans le premier quadrant

xx=Re, zz=0,0<yy<Re, le critère donne :

max = xx =Re, min=zz=0,max= xx /2=Re/2 donc xx=Re

Le critère correspond à une ligne par xx=Re et le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans x=constante et z=constante.

Dans le premier quadrant

yy=Re, zz=0,0<xx<Re, le critère donne :

max = yy =Re, min=zz=0,max= yy /2=Re/2 donc yy=Re

Le critère correspond à une ligne par yy=Re et le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans y = constante et z=constante.

Dans le deuxième  quadrant

Re < xx < 0, zz=0, 0 <yy<Re, le critère donne :

max = yy =Re, min=xx<0,max= (yy - xx )/2=Re/2

Le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans x=constante et y=constante.

Dans le troisième quadrant

Re < xx < 0, zz=0,-Re<yy<0, le critère donne :

max = zz, min=yy ou min=xx,max = xx /2=Re/2  ou max = yy/2

donc 	xx=Re

ou 	yy = Re

Le critère correspond à une ligne par xx = -Re et le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans x=constante et z=constante et à une ligne par yy = -Re et le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans y =constante et z =constante.

Dans le quatrième quadrant

xx < Re, zz=0, -Re< yy <0, le critère donne :

max = xx =Re, min=yy<0,max= (xx - yy )/2=Re/2

donc 	xx - yy =Re

Le glissement se fait sur un plan incliné à 45° entre les plans x=constante et y=constante.

| - a - | - b - |
| --- | --- |
| - c - | - d - |

Figure 3. (a) Disque en état de traction biaxiale. (b) Vecteur contrainte sur une facette inclinée d’un angle par rapport à la plus grande direction principale. (c) Varation du vecteur contrainte sur la facette d’orientation  en fonction de  (le cercle de Mohr). (c) Domaine admissible pour les contraintes en chargement biaxial d’après le critère de Tresca.

I.3.2. 	Critère de von Mises

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 4. (a) Disque en état plan de contrainte. (b) Comparaison entre le critère de Tresca et le critère de von Mises.

Von Mises a considéré l’ellipse circonscrit au critère de Tresca. La figure 4 représente le critère de von Mises pour un chargement plan. La contrainte de von Mises est donnée par :

σ=32tracess=32sijsij32s112+s222+s332+s122+s132+s212+s232+s312+s322

Seules les contraintes xx et yy sont non nulles. Donc, le tenseur contrainte s’écrit ici

σ=σI000σII0000=σxx000σyy0000

La contrainte moyenne vaut :σm=σI+σII3=σxx+σyy3. Et le tenseur déviateur des contraintes est donné par

s=132σI−σII0002σII−−σI000−σI−σII=132σxx−σyy0002σyy−−σxx000−σxx−σyy

Ainsi la contrainte de von Mises s’écrit :

σ=321322σxx−σyy2+−σxx+2σIyy2+σxx+σyy2 soit σ=σxx2+σyy2−σxxσyy

En traction biaxiale, le critère de von Mises s’écrit donc

(3)

La surface σ=Reest appelée frontière de plastification. En traction biaxiale, la frontière de plastification correspond à un ellipsoïde inclinée à 45° par rapport aux axes des contraintes principales. Le grand axe correspond à un état de bitraction (xx=yy=Re) ou de bicompression (xx=yy=-Re) Le grand axe de l’ellipsoïde de von Mises vaut 22Re. Le petit axe correspond à un état de traction compression (xx=-yy=Re) ou (-xx=yy=Re). La longueur du petit axe vaut 223Re.

Le contrainte de von Mises est calculée à partir des composantes du tenseur déviateur des contraintes. La contrainte de von Mises est donc indépendante de la valeur de la pression. La figure 5 représente la contrainte de von Mises dans l’espace des contraintes principales pour un chargement triaxial. Dans l’espace des contraintes principales, la surface σ=Re représente une cylindre à base circulaire d’axe parallèle à la trisectrice des axes (111).

Figure 5. Surface de von Mises dans l’espace des contraintes principales avec deux états de containtes satisfaisant σ=Re.

Sur la figure 5, deux états de contraintesσ(A) et σ(B) sont représentés. Les deux états de contraintes satisfont le critère de von Mises, i.e. σ=Re. La différence entre les deux états de contraintes est un état de contrainte purement hydrostatique.

III. 	Considérations générales sur les critères de plastification

III.1 	Ecritrure générale des critères de plastification

Nous avons établi le critère de Tresca sur des considérations expérimentales. Effectivement pour la plupart des métaux faiblement déformés à température ambiante le critère de Tresca semble être relativement satisfaisant. Des critères un peu plus élaborés sont cependant utilisés à l'heure actuelle dans l'industrie. De façon générale, un critère de plastification est représenté par une fonction des contraintes et de paramètres internes dépendant de la microstructure du matériau et de l’histoire de déformation sous la forme :

(4)

ij sont les composantes du tenseur contrainte, Re est la limite d’élasticité et Yp sont des paramètres reflétant la microstructure du matériau et l’histoire de déformation subie par le matériau. X est un tenseur reflétant l’histoire de déformation subie par le matériau.

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 6 (a) Disque en état plan de contraintes. (b) contraintes principales autour d’un point particulier du disque.

Figure 7. Surface de charge ou critère de plastification pour un état plan de contrainte.

Considérons un disque un contraintes planes (figure 6). L’état de contrainte en chaque point du disque peut être décrit par les deux contraintes principales I et II (figure 6b). Dans ce cas la fonction  ne dépend que des contraintes I et II . La fonction  représente une surface dans l’espace des contraintes (figure 7). Les vecteurs contraintes à l’intérieur de cette surface ( sur la figure 7) correspondent à des états élastiques, les vecteurs sur la limite ( sur la figure 7) correspondent à des états plastiques. L’extérieur de la surface  ( sur la figure 7) est inaccessible. La surface  est appelée critère de plastification ou surface de charge.

III.2 	Conditions à remplir par tout critère de plastification

Tout critère de plastification doit satisfaire aux conditions suivantes :

1) 	Respect de la symétrie de la matière

Lors de l'établissement du critère de Tresca, nous avons supposé implicitement que les contraintes suivant x et y jouent le même rôle. Ceci suppose que le matériau est isotrope et qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Dans ce cas le critère de plastification ne peut dépendre des invariants du tenseur contrainte. Un invariant ne change pas de valeur si l'on fait tourner les axes. Pour des matériaux anisotropes, le critère de plastification doit satisfaire la symétrie particulière de la matière (cubique, orthotrope, …).

Si le matériau est isotrope, il suffit de déterminer la limite de plastification ou la contrainte d’écoulement par un essai de traction. Si le matériau est anisotrope, il faut déterminer la contrainte d’écoulement dans plus directions. Ces questions sont abordées dans les cours dédiés aux textures.

2) 	Invariance mathématique du critère de plastification

La même fonction mathématique décrit la frontière d’écoulement à faible déformation et pour un matériau fortement déformé. Ce point sera abordé à la fin de ce chapitre. Pour le moment, il nous suffit de discuter l’invariance des critères vis-à-vis d’un changement d’axes.

III. 	La loi de normalite

III.1. 	Traction uniaxiale

| - a - | - b- |
| --- | --- |

Figure 8. Essai de traction sur matériau parfaitement plastique. (a) Eprouvtette de traction. (b) loi de comportement élastique, parfaitement plastique.

Nous avons établi l’existence d’une fonction seuil appelée frontière d’écoulement ou fonction de charge. Si le vecteur contrainte se trouve à l’intérieur de cette fonction, le matériau est élastique et son comportement est donné par la loi de Hooke. L’extérieur du domaine d’élasticité est interdit par construction. Si le vecteur contrainte se trouve sur la frontière d’écoulement ou la surface de charge, le matériau peut se plastifier. Dans ce cas, nous ne connaissons pas la relation entre les contraintes et les déformations. Considérons le cas d’un matériau parfaitement plastique. Réalisons un essais de traction sur un matériau élastique parfaitement plastique. Soit x3 la direction de la force appliquée. Le tenseur contrainte s’écrit :

Si la contrainte  atteint le seuil de plastification Re, le matériau s’écoule plastiquement à contrainte constante. Le matériau va s’allonger dans la direction x3. Cependant, nous ne pouvons pas associer une déformation précise à la contrainte =Re. En effet, les déformations 1 et 2 satisfont toutes les deux la loi de comportement. Cependant, l’incompressibilité du matériau, permet de donner une relation entre les différentes composantes du tenseur vitesse de déformation. En effet, soit  la vitesse de déformation axiale (selon x3). Par symétrie, les composantes suivant x1 et x2 sont identiques. Ainsi le tenseur vitesse de déformation s’écrit dans le cas de traction uniaxiale :

l est la longueur de l’éprouvette et  est la vitesse de déformation axiale. Cette décomposition assure la symétrie axiale et l’incompressiblité du matériau. Cependant, la vitesse de déformation  n’est pas connue.

III.2. 	Potentiel des contraintes

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 9. Potentiel des contraintes (a) non admissible, (b) admissible.

Dans le cas d’un chargement plus complexe, il faudra que la vitesse de déformation du matériau satisfasse la condition d’incompressibilité. En plus de l’incompressibilité du matériau, il faut assurer que la puissance dissipée pour déformé le matériau soit positive :

(5)

L’inégalité (5) est appelée le postulat de Drucker. Pour assurer la positivité de la puissance dissipée lors d’une déformation plastique, le vecteur vitesse de déformation doit être perpendiculaire à une surface convexe appelée potentiel des contrainte. La figure 9 a montre un potentiel des contraintes non convexe. Les vecteurs  et  forment un angle supérieur à p/2 et le produit scalaire de ces deux vecteurs est négatif. La figure 9 b montre un potentiel convexe. Pour tout point considéré sur cette surface, le produit scalaire entre le vecteur contrainte  (vecteur position) et le vecteur vitesse de déformation  (normale à la surface) est positif ou nul. Le postulat de Drucker (positivité de la puissance dissipée) conduit donc tout naturellement à la loi de normalité :

(6)

g est un potentiel convexe.  est un facteur indéterminé positif ou nul.  est un tenseur rendant compte de l’histoire de déformation et de la microstructure du matériau et Re est la limite d’écoulement. La relation (6) assure la positivité de la puissance dissipée. Cependant, la relation (6) ne permet pas de décider si le matériau subit un chargement plastique ou une décharge élastique. Pour décider si le matériau subit un chargement plastique ou une décharge élastique, il faut savoir si le vecteur contrainte reste sur la surface d’écoulement ou rentre vers l’intérieur du domaine élastique.

Figure 10. Surface de charge f avec chargement plastique en . Chargement plastique en  et décharge élastique en .

Considérons la surface d’écoulement de la figure 10. Soit  l’état de contraintes initial. Si l’état de contraintes évolue de  vers , le vecteur contrainte reste sur la surface d’écoulement et le matériau continue à se plastifier. Si l’état de contrainte évolue de  vers , le matériau subit une déchargé élastique. Pour décider si le vecteur contrainte reste sur la surface d’écoulement ou rentre vers l’intérieur, il suffit d’étudier le produit scalaire de l’incrément de contrainte avec la normale à la surface de plastification. En effet, dans l’exemple considéré :

correspondant à un chargement plastique

correspondant à une décharge élastique

Ainsi la formulation complète de loi de normalité s’écrit

(7)

Seul les incréments de contraintes à projection non nul sur la surface de charge f conduisent à des vitesse de déformation plastique non nulles. µ est appelé coefficient d’écrouissage. Dans le cadre de plasticité associée, la surface potentiel des vitesses est supposée se confondre avec la surface d’écoulement du matériau. Ceci est obtenu en admettant la loi de normalité simplifiée :

(8)

III.3. 	Plasticité associée de von Mises

Dans le cadre de la plasticité associée, la frontière d’écoulement correspond au critère de von Mises.

(9)

f est la frontière d’écoulement et le potentiel des vitesses de déformation. est le contrainte de von Mises et  la limite d’écoulement en traction uniaxiale. Si f<1, le matériau se déforme élastiquement, f>1 n’existe pas. Si f=1, le matériau peut se plastifier pour  (cfr exercice résolu) :

(10)

Cette loi constitue une relation entre le tenseur des vitesses de déformation (6 composantes) et le tenseur déviateur des contraintes (6 composantes) :

(11)

Le facteur indéterminé  s’identifie à la norme du tenseur vitesse de déformation, i.e. la vitesse de déformation de von Mises  et la loi de normalité prend une expression particulièrement simple.

(12)

IV. 	Relations contraintes deformation Incrémentales pour un materiau elasto-plastique

IV.1. 	Rappel sur le Comportement élastique

Le comportement élastique peut être représenté schématiquement par un ressort. Il décrit une proportionnalité entre les déformations et les contraintes. Le comportement élastique linéaire est représentatif de la plupart des matériaux métalliques sous très petites déformations (<0.02). Le comportement élastique non linéaire est représentatif de certains polymères. Le comportement élastique linéaire est décrit par la loi de Hooke. Les métaux recuits témoignent généralement d’un comportement isotrope, caractérisé par deux grandeurs caractéristiques, soit le module de Young E et le coefficient de Poisson  ou le module de Coulomb G et le module de compressibilité cubique . La relation entre les contraintes ij et les déformation ij d’un matériau isotrope s’écrit (cfr. Chapitre 3).

σij=2Gεij+ν1−2νεkkδijσ11=2Gε11+ν1−2νε11+ε22+ε33σ22=2Gε22+ν1−2νε11+ε22+ε33σ33=2Gε33+ν1−2νε11+ε22+ε33σ13=2Gε13σ23=2Gε23σ12=2Gε12i=1,j=1i=2,j=2i=3,j=3i=1,j=3i=2,j=3i=1,j=2

La relation inverse entre déformations et contraintes s’écrit pour un matériau isotrope linéaire élastique :

(13)

Le module de Young de l’acier vaut 210 GPa et celui de l’aluminium 70 GPa. Le coefficient de Poisson varie entre 0.25 et 0.4 pour la plupart des alliages métalliques. Les tôles laminées, les matériaux composites, etc. témoignent d’un comportement élastique orthotrope. Pour caractériser ce comportement, on nécessite 5 constantes. Ce point ne sera pas abordé dans ce cours.

Dans la suite de ce cours, nous utiliserons la matrice de Hooke exprimée en fonction de ses valeurs propres 2G et 3. Les formules de passage de G, K à  E et  sont :

(14)

Sous forme indicielle, la loi de Hooke peut s’écrire de la façon suivante en fonction de G et K

(15)

Ecrire la matrice de Hooke en fonction de ses valeurs propres s’avère particulièrement utile dans les calculs pratique utilisant la notation matricielle (cfr. exercices résolus).

(16a)

(16b)

IV.2. 	Matrice tangente en élasto-plasticité, relation contraintes déformations

IV.2.1. 	Formulation générale en notation indicielle

Nous supposons que les déformations suivent la séparation (1) en déformation élastique et déformation plastique sous forme tensorielle :

Les contraintes sont liées aux deformations élastiques par la loi de Hooke (13) :

soit

La dérivée temporelle des contraintes peut donc s’écrire :  soit en utilisant la décomposition additionnelle des déformations en déformation élastique et déformation plastique :

soit sous forme tensorielle

La vitesse de déformation plastique est donnée par la loi de normalité. Ainsi la relation précédente peut s’écrire

(17)

En multipliant les deux côtés de l’équation précédente par la normale à la surface d’écoulement, nous obtenons une relation scalaire

Pour résoudre cette équation en , nous nous servons des deux écriture de loi de normalité, permettant de déterminer  en fonction de µ

L’équation fournissant l’incrément de contraintes s’écrit finalement :

Cette équation permet de déterminer le facteur indéterminé  en fonction du coefficient d’écrouissage µ :

soit

(18)

En remplaçant  par son expression (18) dans l’expression (17) des incréments de contraintes, on obtient :

soit

ou en réarrangeant les indices de façon à faire apparaître  dans les deux termes du second membre :

(19a)

(19b)

IV.2.2. 	Formulation générale en notation matricielle

En pratique, pour faire des calculs de structure, on utilise plutôt une formulation matricielle, que la notation indicielle. Les tenseurs du second ordre contraintes et déformations sont représentés par des vecteurs colonnes à 6 composantes et les tenseurs symétrique du quatrième ordre sont représentés par des matrices (6x6) symétriques. Introduisons les vecteurs contraintes , déformations totale , déformations élastiques . Soient ,  et  les derives du vecteur contraintes, des déformations totales et des deformations élastiques. Soit L la matrice de rigidité du matériau et soit  la vitesse de deformation plastique.

Dans ce cas, la dérivée de la surface de charge par rapport aux contraintes se met sous la forme d’un vecteur colonne à 6 composantes .

Dans le cas d’un matériau élastique linéaire isotrope, la matrice de Hooke, prend une forme particulièrement simple

Nous pouvons écrire les équations précédentes sous forme matricielle. La loi de Hooke prend la forme

Ainsi l’incrément de contrainte peut s’écrire en tenant compte de la loi de normalité

Et le facteur indéterminé est donné par

(20)

La formulation complète de l’incrément de contrainte pour un matériau élato-plastique en notation matricielle est donc donnée par

(21a)

(21b)

La matrice {L} est la matrice de Hooke ou de rigidité et la matrice {L}p est appelée matrice de rigidité élato-plastique ou matrice tangente. Les valeurs de cette matrice dépendent de la déformation subie par le matériau.

IV.2.4. 	Matrice tangente pour un matériau elasto-plastique suivant le critère de von Mises

Considérons un matériau élato-plastique isotrope suivant le critère de plastification de von Mises. La matrice de Hooke, peut s’écrire sous la forme (16)

La matrice tangente s’écrit alors

(22)

est le vecteur déviateur des contraintes. (cfr. Exercices résolus)

V. 	Relation de consistance

V.1. 	Cas général

Au cours de la déformation; la surface représentée par  peut subir une homothétie ou changer de forme. Cependant, si le matériau se plastifie, le vecteur contrainte doit rester sur la surface d’écoulement. Cette propriété est exprimée par la relation de consistance :

(23)

Si l’évolution des paramètres X en fonction de la déformation est connue et si l’évolution de la frontière d’écoulement avec la déformation est connue, la relation (23) permet de déterminer le facteur inconnu µ.

V.2.	Matériau de von Mises à écrouissage isotrope signification physique de µ

L’écrouissage isotrope consiste en une dépendance scalaire de la contrainte d’écoulement vis-à-vis de la déformation plastique cumulée sans changement de forme de la frontière d’écoulement pendant l’histoire de la déformation. La frontière d’écoulement prend donc l’expression particulièrement simple suivante :

.	(24)

La relation de consistence permet d’écrire :

soit

L’expression (10) de la loi de normalité donne

soit en contractant sur les indices i et j

soit

En substituant l’expression de  dans la formule donnant la dérivée de la contrainte de von Mises, nous obtenons

soit en tenant compte du fait que si le matériau se plastifie

(25)

La matrice tangente pour un matériau isotrope suivant le critère de von Mises en écrouissage isotrope s’écrit donc :

(26)

VI. 	Les grandes classes de comportement de matériaux

A priori, tous les matériaux métalliques témoignent d’un comportement élasto-viscoplastique. C’est-à-dire, les matériaux métalliques ont toujours une déformation élastique et peuvent toujours se plastifier. En plus, le comportement plastique dépend généralement de la vitesse de déformation. Cependant, suivant les conditions d’utilisation (le taux de déformation, la température, la vitesse de mise en charge) certains mécanismes de déformations sont plus importants que d’autres. La description des matériaux, i.e. leur loi de comportement dépend donc de l’utilisation. A basse température, la composante visqueuse (c’est-à-dire la sensibilité à la vitesse de déformation) est négligeable. Dans ce cas le matériau se comporte élastiquement pour des très petites déformations et témoigne d’un comportement élasto-plastique pour sous déformations plus importantes. Si le chargement est monotone (sans décharge), la partie élastique peut être négligée. En revanche, si l’on prévoit l’existence de contraintes résiduelles dues à une décharge, la partie élastique ne peut pas être négligée. Il est donc fondamental de garder à l’esprit qu’un même matériau peut témoigner de comportements très différents suivant les conditions d’utilisation.

VI.1. 	Comportement des métaux à froid

VI.1.1 	Matériaux non écrouissables

Comportement parfaitement plastique

| - a - | -b- |
| --- | --- |

Figure 11. Représentation de la loi de comportement parfaitement plastique. Représentation schématique par un patin (a) et repésentation de la courbe force-déplacement (b).

Souvent, on peut négliger les déformations élastiques par rapport aux déformations plastiques. Dans ce cas le matériau est décrit par une loi de comportement parfaitement plastique. Le comportement parfaitement plastique peut être représenté par un patin soumis à une loi de frottement (Figure 11).

En dessous d’une force seuil, le déplacement du patin est nul. La force ne dépasse jamais le seuil. Si le seuil est atteint, le déplacement devient indéfini. Notez bien que la représentation du comportement parfaitement plastique sous forme d’un patin représente la loi de comportement (i.e. la relation ). Lors d’un essai de traction, la force diminue en fonction du déplacement au cause du rétrécissement de la section.

Le comportement du matériau est défini par les relations (27) et la constance de la contrainte d’écoulement :

(27)

où y0 est la contrainte d’écoulement du matériau. Pour un matériau parfaitement plastique, le coefficient d’écrouissage 1/µ tend vers 0. Ce comportement est utile pour l’analyse des procédés de mise en forme à froid si le matériau à été préécroui.

Comportement élastique parfaitement plastique

Si la pièce ou la structure considérées peuvent se décharger et générer des contraintes résiduelle, la déformation élastique ne peut être négligée. La prise en compte de l’élasticité est fondamentale si la structure peut se décharger pour estimer les contraintes résiduelles, c’est-à-dire les contraintes sous chargement extérieur nul. Cet aspect sera traité dans les exercices résolus. Le comportement élastique parfaitement plastique est souvent utilisé dans le calcul de structures. En effet, les structures du génie civil sont dimensionnées de façon à prévenir la plastification. Les déformations plastiques sont donc très petites. Il n’y a pas lieu de  modéliser l’écrouissage dû à de grandes déformations plastiques ; cependant, la prise en compte d’un comportement élasto-plastique est fondamentale pour estimer les contraintes résiduelles lors de surchages exceptionnelles causant la plastification de parties de la structure. Le comportement élastique parfaitement plastique d’un matériau isotrope est décrit par :

(28)

VI.1.2 	Matériaux écrouissables

Lors des opérations de mise en forme (laminage, forgeage, estampage) les pièces subissent de très grandes déformations plastiques. Dans ce cadre, l’approximation d’un comportement élastique parfaitement plastique s’avère généralement insuffisante. La contrainte d’écoulement augmente fortement avec la déformation plastique du à l’augmentation des dislocations dans le matériau. Cette augmentation de la contrainte d’écoulement avec la déformation plastique est appelée écrouissage. On distingue essentiellement deux types d’écrouissage : l’écrouissage isotrope et l’écrouissage cinématique. La frontière d’écoulement, dépend donc de l’histoire de chargement subie du matériau.

L’écrouissage isotrope

consiste en une dépendance de la contrainte d’écoulement de la déformation de von Mises. L’augmentation de la contrainte d’écoulement est donc identique en traction et en compression. La surface d’écoulement augmente de façon homothétique avec la déformation de von Mises.

(29)

est une mesure de la déformation plastique cumulée. Re est la limite de plastification correspondante à la déformation plastique cumulée . La figure 12 montre une évolution possible de la frontière de Tresca pour un matériau subissant un écrouissage isotrope.

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 12. Evolution de la frontière d’écoulement de Tresca d’un matériau en contraintes planes subissant un écrouissage isotrope.

Beaucoup de lois d’écrouissage isotropes sont présentés dans la littérature. Les recherches actuelles portent sur la prédiction de la loi d’écrouissage à partir de la théorie des dislocations. Cependant, si actuellement on est capable de prédire la forme de la loi, on n’est pas à même de donner l’expression exacte. Nous nous limitons ici à la loi d’écrouissage la plus simple :

(30)

0 est la contrainte d’écoulement initiale (sans deformation plastique),  est la déformation plastique cumulée et 0 =0 /E. La formule (26) permet de calculer la matrice tangente.

(31)

Une augmentation du coefficient n (taux d’écrouissage) conduit à un retardement de l’appartion de la striction. Dans les procédés de mise en forme de tôles plates, il est donc fondamental que le matériau puisse s’écrouire. En traction simple, la déformation critique conduisant à l’appartion de de la striction est égal au coefficient n.

Le coefficient d’écrouissage n peut varier entre 0 et 1. Si le coefficient n vaut 0, on retrouve un matériau élastique parfaitement plastique. Dans la déformation à froid, le coefficient n est généralement proche de 0,3 à 0,5. Cependant, pour beaucoup de matériaux métallique, n n’est pas constant pendant la déformation et à tendance à diminuer si la déformation plastique augmente.

Une des causes principale d’une diminution du coefficient d’écrouissage apparent est la recristallisation des matériaux métalliques. Ce phénomène est cependant significatif pour la déformation à chaud essentiellement.

L’écrouissage cinématique

consiste en une déplacement de la surface d’écoulement dans l’espace des contraintes pendant la déformation plastique. Ce type d’écrouissage permet notamment de simuler l’effet Bauschinger conduisant à des contraintes d’écoulement différentes en traction et en compression. La figure 13 représente l’évolution du critère de Tresca pour un matériau subissant un écrouissage isotrope (gonflement) et un écrouissage cinématique (déplacement du centre de la surface de charge).

Figure 13. Evolution de la frontière d’écoulement de Tresca d’un matériau en contraintes planes subissant un écrouissage cinématique.

L’écrouissage cinématique rentre dans le cadre de la formulation standard Dans la plasticité de von Mises, les variables d’écrouissage sont soustrait au tenseur contrainte avant de calculer l’invariant de von Mises. Le critère de plastification s’écrit alors

(32)

est l’invariant de von Mises calculé à partir de la différence des tenseurs contraintes et variable cinématique  La difficulté majeure de cette formulation est la nécessité de déterminer des lois d’évolution pour le tenseur  sous la forme

VI.2. 	Comportement des métaux à chaud

VI.2.1. 	Considérations générales

A chaud, la contrainte d’écoulement des métaux est sensible à la vitesse de déformation. Si la vitesse de déformation augmente, la contrainte nécessaire à la plastification augmente, puisque l’activation thermique joue moins son rôle. La loi de comportement la plus simple peut se mettre sous la forme

(33)

m est le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation.  est une constante.  a la dimension d’une vitesse de déformation. Le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation m varie entre 0 et 1. Un coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation nul correspond à un matériau élasto-plastique écrouissable sans sensibilité à la vitesse de déformation. Un coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation unitaire correspond à un fluide si le coefficient d’écrouissage est nul :

(34)

Lors de la déformation à chaud des métaux, les coefficients de sensibilité à la vitesse varient généralement autour de 0,2. Le coefficient d’écrouissage et le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation peuvent être déterminés pour n’importe quelle loi de comportement par les formules suivantes :

(35)

Si la loi de comportement est plus complexe que l’expression (33), les coefficients d’écrouissage n et de sensibilité à la vitesse de déformation m varient avec la déformation et la vitesse de déformation.

VI.2.1. 	Détermination expérimentale du coefficient d’écrouissage et du coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation

Le coefficient d’écrouissage n est déterminé à vitesse de déformation et température constante. A partir des résultants d’un essai de traction uniaxiale à vitesse constante, on pourrai théoriquement déterminer le coefficient d’écrouissage en dérivant numériquement la courbe contrainte déformation obtenue directement par l’enregistrement de la force et du déplacement. Or la courbe force déplacement n’est jamais assez lisse pour permettre une dérivation numérique. Toute la difficulté consiste donc à lisser la courbe contrainte vraie déformation par une loi de comportement admise a priori.

Le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation est déterminé à déformation constante. Pour obtenir ce coefficient, un peu pratiquer des saut de vitesse de déformation. Cependant, la méthode plus couramment utilisée consiste à faire plusieurs essais de traction à vitesse de déformation constante. Pour chaque résultat à vitesse de déformation imposées, on lisse la courbe contrainte déformation par une loi de comportement adéquate comme pour la détermination du coefficient d’écrouissage. Le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation est obtenue en supposant un modèle adéquat pour passer d’une courbe contrainte déformation obtenue à vitesse de déformation constante à la suivante.

Les quelques remarques précédentes montrent clairement que dans la plupart des cas, il faut avoir une bonne idée de l’allure de la loi de comportement pour dépouiller un essai. Les essais servent à déterminer les constantes caractéristiques du matériau, mais pas à définir la forme de la loi de comportement. Plusieurs règles de bonnes conduites sont à considérer pour éviter des déboires :

Chercher les lois de comportement les plus simples

avec le moins de constantes caractéristiques évite de modéliser l’essai plutôt que le matériau ;

Vérifier que les mécanismes de déformations actifs sont représentatifs du point de vue physique.

Pour ce faire seul les microstructures obtenus après déformation peuvent confirmer ou infirmer les hypothèses prise.

Vérifier qu’un paramètre fondamental (la vitesse de déformation, la température,…) n’a pas été négligé. Même si la température d’utilisation du matériau semble connue au dégré près, un chargement catastrophique peut toujours survenir.

VII. 	Notion de contraintes résiduelles

| - a - | - b- |
| --- | --- |

Figure 14. Structure de 3 barres articulées soumises à une charge P. (a) représentation de la structure. (b) représentation des efforts dans les barres.

| - a - | - b - |
| --- | --- |

Figure 15. Loi de comportement élastique parfaitement plastique. (a) Relation contraintes – déformation. (b) Relation entre l’effort dans la barre verticale et le déplacement correspondant.

Figure 16. Trajets de chargement suivis par les efforts X et Y dans les deux type de barres.

La structure de la figure 14 est formée de 3 barres de même section A. Le matériau des barres suit le comportement élasto-plastique de la figure 15. La figure 15 représente la loi de comportement des barres. La figure 15a représente la relation contrainte déformation d’un matériau élastique parfaitement plastique et la figure 15b représente la relation entre l’effort dans la barre verticale et le déplacement correspondant .

Les barres sont articulées à leur suspension et au point central. Au point central, les trois barres sont soumises à une force P. X et Y sont les efforts dans la barre verticale et dans les deux barres obliques respectivement. Il faut déterminer la variation des efforts X et Y et du déplacement  avec la force appliquée P. La figure 16 représente les trajets de chargement suivis par les efforts X et Y dans les deux types de barres. L’effort X dans la barre verticale suit le trajet 0ABC. Les efforts dans les barres obliques suivent le trajet 0A’B’C’. Pour déterminer les efforts X et Y, il faut tenir compte du comportement du matériau. Nous considérons successivement 3 régimes :

	Le régime élastiques : les trois barres sont élastiques. (OA et OA’)

	Le régime élasto-plastique : la barre verticale est plastifiée et les deux barres obliques sont élastiques (AB et A’B’)

	La décharge (BC et B’C’)

Régime élastique

Dans le régime élastique, toutes les barres sont élastiques. Nous négligeons les changement de section des barres, supposent que les déformations sont petites. Les équations d’équilibre, ne permettent pas de déterminer les deux inconnues X et Y. En effet, l’équilibre vertical donne.

L’effort dans la barre verticale peut être relié au déplacement  par

.

E est le module de Young du matériau. Les déplacements  et 1 doivent satisfaire la relation  pour assurer que les trois barres restent bien connectées au point central. La compatibilité des déplacements  et 1 permet d’écrire une condition de compatibilité sur les déformations dans la barre verticale et dans les barres obliques. La loi de Hooke permet d’écrire cette relation de compatibilité en fonction des efforts X et Y. La relation de compatibilité exprimée en fonction des efforts X et Y et l’équation d’équilibre permettent de déterminer les efforts X et Y de façon unique en fonction de la charge P.

Charge limite de plastification

Les relations précédentes sont valables tant que les barres ne se plastifient pas. L’effort dans la barre verticale est supérieur aux efforts dans les barres obliques. Donc si la charge P augmente, la barre verticale sera la première à se plastifier. La valeur de la charge limite de plastification est :

Régime élasto-plastique

Considérons maintenant des chargements P>Plim. La barre verticale est plastifiée et supporte un effort constant . L’évolution des efforts en fonction la charge appliquée P est donné par

Charge de ruine de la structure

Si les barres obliques se plastifient, la structure ne supporte plus aucun accroissement de la charge et s’écroule. La charge induisant cet écroulement de la structure est appelée charge de ruine Pruine. La valeur de la charge de ruine s’obtient facilement:

Décharge à partir du régime élasto-plastique

Considérons une charge P* supérieure à la charge limite de plastification Plim et inférieure à la charge de ruine Pruine. La barre verticale a donc été plastifiée. Lors de la décharge, les matériaux des barres se comportent élastiquement et suivent une pente indentique à la pente initiale. La barre verticale suit donc le chemin BC lors de la décharge et les efforts dans les barres obliquent suivent le chemin B’C’, lors de la décharge. Les valeurs Xr et Yr représentent les efforts résiduels dans les barres pour une charge P nulle après un cycle de plastification de la barre verticale. Pour obtenir la valeur des efforts résiduels dans les barres il suffit de soustraire le comportement élastique correspondant à la valeur actuelle de la force P, soit P* des efforts aux points B et B’. Ainsi les efforts résiduels sont donnés par

VIII. 	Exercices resolus

VIII.1. 	Loi de normalité

Exercice 1 : Démontrez la formule (10)  en partant de l’expression générale de la loi de normalité.

Solution :

La loi de normalité prend l’expression générale suivante :

Dans le cas de la plasticité associée de von Mises, la fonction f dépend de la contrainte de von Mises et de la limite d’écoulement du matériau sous la forme

La dérivée de la fonction f par rapport au composantes du tenseur contrainte s’écrit :

(E0)

La contrainte de von Mises ne dépend pas de la traction hydrostatique ou de la pression, la dérivée précédente peut donc se transformer comme suit :

Pour calculer la dérivée du second membre, considérons l’exemple de la dérivée par rapport à 11. En explicitant l’expression de la contrainte de von Mises on obtient :

soit

La dérivée de f par rapport 11 prend donc finalement l’expression

De façon générale, la dérivée de f par rapport à ij, peut s’écrire

Ainsi, la loi de normalité donne l’expression suivante pour la vitesse de déformation plastique dans le cas de la plasticité associée de von Mises :

Considérons, la partie déviatorique et la trace de la dérivée des composante du tenseur contrainte :

Le second terme du deuxième member peut s’écrire sous la forme

soit

Ce terme est identiquement nul et le second membre peut s’écrire :

Ce qui donne pour la vitesse de déformation plastique

(E1)

Considérons la dérivée temporelle de la contrainte de von Mises

soit

En remplaçant par  dans l’expression (E1) de la vitesse de déformation plastique, nous obtenons :

(c.q.f.d)

Exercice 2 : Démontrez la formule (11) en partant de l’expression générale de la loi de normalité.

Solution :

La loi de normalité prend l’expression générale suivante :

En utilisant la formule (E0) pour la dérivée de f par rapport aux composantes des contraintes, on obtient :

soit

Et en explicitant la dériviée de la contrainte de von Mises, il vient :

Pour obtenir la valeur du facteur indéterminé , nous calculons la norme du tenseur vitesse de déformation

Le facteur indéterminé  est donc donné par

et la loi de normalité prend la forme particulièrement simple :

(c.q.f.d.)

VII.2. 	La loi de Hooke d’un matériau isotrope écrite en fonction des valeurs propres

Exercice 3 : Démontrez que  pour un matériau élastique isotrope

Indications :

a) Démontrez les formules suivantes en partant de la formulation indicielle  de la loi de Hooke :

b)	 Passez à la notation vectorielle

c) 	Démontrez les quatre égalités suivantes

et

et

d) 	Utilisez les formules établies en © et l’expression vectorielle de la loi de Hooke pour obtenir la forme finale

Solution :

a) 	Calcul du déviateur et de la trace

Considérons la formulation indicielle de la loi de Hooke d’un matériau isotrope

Calculons la trace du tenseur contrainte

La contrainte moyenne sm peut être exprimée en fonction de la trace du tenseur déformation

est le module de compressibilité cubique.  exprime la proportionnalité entre la pression et le changement de volume (cfr. Chapitre 3). Les composantes du tenseur déviateur des contraintes sont données par

Soit e le tenseur déviateur des déformations, alors nous avons :

Les deux relations précédentes permettent d’exprimer, les composantes du tenseur déviateur des contraintes en fonction du tenseur déviateur des déformations :

soit

En remplaçant G par son expression en fonction de E et , il vient

La loi de Hooke peut donc être écrite comme une relation de proportionnalité entre les composantes du tenseur déviateur des contraintes et du tenseur déviateur des déformation et une relation de proportionnalité entre la contrainte moyenne et le changement de volume :

b) 	Formulation matricielle de la loi de Hooke

En remarquant que le vecteur contrainte peut s’écrire sous la forme suivante

avec ,

le passage à la formulation vectorielle de la loi de Hooke est immédiat. La loi de Hooke peut se metre sous forme vectorielle, de la façon suivante :

c) 	Démonstration de  et  et  et

Rappelons l’expression de {P}1 et {P}2

Un calcul simple permet de montrer

La démarche est similaire pour montrer que

Etablissons maintenant que et que

d) 	Forme finale de la loi de Hooke

La relation entre les déviateurs s’écrit . En utilisant le fait que  et , nous obtenons :

La relation entre les traces du tenseur contraintes et tenseur déformation s’écrit

En utilisant l’expression des traces obtenues par projection sur

,

nous pouvons écrire l’identité suivante :

Nous avons établi une relation entre le déviateur du tenseur contrainte  et le déviateur du tenseur déformation  , ainsi qu’une relation entre la trace du tenseur contrainte  et la trace du tenseur déformation  :

Sommons les deux relations précédentes :

permet d’écrire

(c.q.f.d.)

Exercice 4 : Démontrez que  pour un matériau élastique isotrope

Solution

Les trois relations précédentes permettent d’inverser la loi de Hooke. En effet :

Permettent d’écrire

Sommons les deux relations précédentes pour obtenir :

soit		(c.q.f.d.)

VII.3. 	Matrice tangente pour un matériau élasto-plastique de von Mises

Exercice 5 : 	Calculez la matrice tangente pour un matériau élato-plastique isotrope suivant

le critère de von Mises

Partons de l’expression de l’incrément de contraintes écrite sous forme matricielle

a)	Calcul de la normale à la surface de charge

Dans le cas de la plasticité de von Mises, la fonction de charge s’écrit

et la normale à la fonction de charge est. Comme la contrainte de von Mises ne dépend que des composantes du déviateur (pas de la contrainte moyenne), l’expression précédente peut se mettre sous la forme , soit en notation indicielle

En notation matricielle, le vecteur normale à la surface de charge s’écrit donc :

- Calcul de la normale à la surface de charge

En utilisant la décomposition en fonction des valeurs propres de la matrice de Hooke, on obtient

soit en remplaçant  par l’expression établie en a) :

Or, ici la décomposition en projecteurs de la matrice de Hooke s’avère particulièrement utile. En effet :

et

Les expressions établies précédemment pour  et  permettent de calculer le module tangent

et  donnent pour le terme au dénominateur de la matrice tangente

Alors que le produit dyadique du vecteur  par lui-même donne

La matrice tangente s’écrit donc finalement

(c.q.f.d.)

Dans le cas d’un matériau élastique parfaitement plastique, 1/µ=0 et la matrice tangente s’écrit :

VII.4. 	Contraintes résiduelles

Exercice 6 : 	Déterminez les contraintes résiduelles dans le système de 3 barres de la figure 14

Régime élastique

Dans le régime élastique, toutes les barres sont élastiques. Nous négligeons les changements de section des barres, supposent que les déformations sont petites. L’effort dans la barre verticale peut être relié au déplacement .

E est le module de Young du matériau. Le déplacement  des barres obliques est lié au déplacement  de la barre vertical par

La loi de Hooke permet d’obtenir l’effort dans les barres obliques

Les équations précédentes permettent d’obtenir une relations entre l’effort X et les efforts Y

Cette relation a été obtenue en exprimant la compatibilité des déplacements  et 1. Les déplacements  et 1 doivent satisfaire la relation  pour assurer que les trois barres restent bien connectées au point central. La compatibilité des déplacements  et 1 permet d’écrire une condition de compatibilité sur les déformation  et 1 : . La loi de Hooke permet d’écrire la relation de compatibilité en fonction des efforts X et Y. La relation de compatibilité exprimée en fonction des efforts X et Y et l’équation d’équilibre permettent de déterminer les efforts de façon unique :

Les relations entre les efforts et la charge P, ainsi qu’entre les déplacements et la charge P sont donc :

Charge limite de plastification

Les relations précédentes sont valables tant que les barres ne se plastifient pas. L’effort dans la barre verticale est supérieur aux efforts dans les barres obliques. Donc si la charge P augmente, la barre verticale sera la première à se plastifier. La barre verticale se plastifie, si la contrainte d’écoulement atteint le seuil de plastification . L’effort X=Xlim dans la barre verticale vaut alors . La barre verticale ne pourra jamais supporter une charge supérieure à cette effort. Si la force P augmente, l’effort dans la barre verticale reste constante et égal à . Les barres obliques sont encore élastiques et peuvent augmenter l’effort. La charge P correspondant, à la plastification de la première barre est appelée charge limite (de plastification) Plim. La valeur de la charge limite de plastification s’obtient très simplement :

permet de calculer la charge limite de plastification :

Les allongements correspondant de la barre verticale et des barres obliques sont

Régime élasto-plastique

Considérons maintenant des chargement P>Plim. La barre verticale est plastifiée et supporte un effort constant . Les barres obliques sont élastiques. Vue que l’effort X reste constant, l’équation d’équilibre vertical est suffisante pour déterminer les efforts Y dans les barres obliques :

L’évolution des efforts en fonction la charge appliquée P est donné par

La loi de Hooke permet de déterminer la variation du déplacement dans les barres obliques :

soit

Ainsi le déplacement dans les barres oblique s’écrit en fonction de la charge appliquée P :

La relation de compatibilité entre les déplacements  et 1 exprime le fait que les barres restent connectée au point d’application de la charge P. Cette relation reste évidemment valable dans le domaine élasto-plastique. Ainsi, le déplacement D peut être déterminé à partir de la connaissance du déplacement dans les barres obliques :

Charge de ruine de la structure

Si les barres obliques se plastifient, la structure ne supporte plus aucun accroissement de la charge et s’écroule. La charge induisant cet écroulement de la structure est appelée charge de ruine Pruine. La valeur de la charge de ruine s’obtient facilement en exprimant que les barres obliques ont atteint la limite de plastification :

Trajets de chargement suivis par les efforts X et Y dans les deux type de barres.

La figure 9 représente les trajets de chargement suivis par les efforts X et Y dans les deux types de barres. L’effort X dans la barre verticale suit le trajet 0AB. Les efforts dans les barres obliques suivent le trajet 0A’B’.

Décharge à partir du régime élasto-plastique

Considérons une charge P* supérieure à la charge limite de plastification Plim et inférieure à la charge de ruine Pruine. La barre verticale a donc été plastifiée. Si la barre verticale n’est pas comprimée, elle ne retrouvera pas sa longueur d’origine. Les barres obliques sont restées élastiques. Si ces barres ne sont pas soumises à tension, elles devraient retrouver leur longueur d’origine lors de la décharge. Lors de la décharge, les barres obliques vont comprimer la barre verticale et celle-ci va mettre en tension les barres obliques. Lors de la décharge, les matériaux des barres se comportent élastiquement et suivent une pente indentique à la pente initiale. La barre verticale suit donc le chemin BC lors de la décharge et les efforts dans les barres obliquent suivent le chemin B’C’, lors de la décharge. Les valeurs Xr et Yr représentent les efforts résiduels dans les barres pour une charge P nulle après un cycle de plastification de la barre verticale. Pour obtenir la valeur des efforts résiduels dans les barres il suffit de soustraire le comportement élastique correspondant à la valeur actuelle de la force P, soit P* des efforts aux points B et B’ :

Les efforts élastiques correspondants à P* sont donnés par

Les estimations élastiques des efforts X et Y vérifient évidemment l’équation d’équilibre pour une charge appliquée P=P* :

Les valeurs actuelles des efforts X et Y sont données par

Ces valeurs satisfont également l’équation d’équilibre pour P=P*

Ainsi les efforts résiduels sont donnés par

soit

Les efforts résiduels satisfont l’équation d’équilibre pour un chargement extérieur nul :