Contrôle du 29 avril 2008

Cours, TD et calculatrice autorisés

Exercice 1 :

Pour une application donnée, vous avez le choix de réaliser un composite constitué d’une matrice époxy pouvant être renforcée par des fibres continues alignées soit de verre, soit de carbone. Le tableau suivant résume les propriétés mécaniques de ces composants.

Pour la pièce considérée, vous déterminez que le composite carbone-époxy ayant une fraction volumique Vf de renfort égale à 20% peut satisfaire le critère de rigidité imposé. Toutefois, une analyse des coûts révèle que le prix de la pièce sera trop élevé. Vous décidez alors de réaliser le composite en verre-époxy en ajustant la fraction volumique de renfort pour obtenir la même rigidité.

1. Quelle fraction volumique Vf de fibres de verre devez-vous utiliser pour obtenir cette rigidité ?

2. Lequel de ces deux composites se comportera de façon purement élastique jusqu’à la rupture ?

3. Quelle est la résistance à la traction Rmc du composite verre-époxy.

Exercice 2 :

Une plaque composite est constituée d’une matrice polymère (module d’Young , coefficient de Poisson ) renforcée de fibres continues et alignées (fraction volumique de fibres , module d’Young  et coefficient de Poisson ).

1. Estimer les coefficients élastiques de la plaque :  et .

Avec ce matériau, on fabrique un tube mince constitué d’un nombre égal de couches à  et , le diamètre moyen est  et l’épaisseur  ().

2. On applique uniquement un couple  autour de l’axe z (). Le repère cylindrique  est lié au tube, le repère  est lié aux fibres. Ecrire l’état de contrainte dans ces 2 repères. Rappel : .

3. Pour déterminer l’angle optimum d’enroulement en fonction du chargement, on considère un matériau homogénéisé constitué de 2 couches . Dans ce matériau homogénéisé, on propose de rendre la contrainte de cisaillement nulle. Déterminer l’angle d’enroulement optimum.